PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PLASTİK ÇÖP KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilecektir.

- Konteynerin et kalınlığı (GÖVDE) 6,0 mm (±0,2 mm) ve boş ağırlığı en az 42 kg.( ±%2) Çöp alma kapasitesi en az 310 kg olacaktır.

- Konteyner yüksekliği 1280cm (±%2), eni 790cm (± %2), genişliği 1250 cm (± %2), kaldırma kolu yerden yüksekliği 790mm (±%2) olacaktır.

- U.V.ve Kızılötesi ışınlarına dayanıklı olacaktır.

- Konteyner yeşil renkte olup, ışık hassasiyeti maksimum olacak, güneş ışığında solma ve renk değişimi yapmayacaktır.

- Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak ve bu şok etkisinde hiçbir deformasyona uğramayacak, ölçü ve diğer özelliklerinde değişiklik olmayacak şekilde imal edilecektir.

- Konteynerin gövdeleri düşmeye karşı dayanaklı olacak, sızma, çatlama ve yarılma göstermeyecektir.

- Konteynerler paslanmaz, koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip alkol, maya, sirke, asit, amonyak vs. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.

- Konteynerlerin alt tabanında drenaj kapağı olmayıp, tamamen kapalı olacaktır; her türlü atıktan oluşabilecek sıvıyı çevreye sızdırmaz nitelikte olacaktır.

- Konteyner 660 Litre olacaktır. Evsel atıkların (çöp) ve küçük atıkların toplanıp bertaraf edilmesi için kullanılacaktır.

- Konteyner TS EN 840 standartlarıyla uyumlu olarak üretilecek olup, konteyner üzerinde CE VE ISO9001 ibaresi sıcak baskı olarak bulunacaktır.

- Konteynerler TSE (TS EN-840-2) Belgeli olmalıdır.

- Konteynerlerin; tekerlek gövdeleri polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamulden yapılacaktır.

- Ürünün taşıma kapasitesi (tekerleği) en az 150 Kg/adet olup 200 mm çapında, 50 mm genişliğinde içi dolu olacaktır.

- Ürünün en az 2 adet frenli, olmak üzere 4 adet 360°dönerli tekerleği bulunacaktır.

- Plastik çöp konteynerlerinde tekerlek tablası doğrudan gövdeye sabitlenmemektedir. Gövde üzerinde, tekerleklerin takılabilmesi için özel çıkıntılı yuvalarla tasarlanmış olmalıdır. Konteynerin boşaltma sonrasında çöp toplama araçları tarafından sert şekilde zemine bırakılması halinde oluşan ani darbeler, doğrudan gövdeye iletilmemekte, böylece gövde deformasyonu ve tekerleklerin gövde içerisine girmesi engellenmelidir.

- Konteynerlerin üzerinde kullanılan metal aksam galvanizle kaplanmalıdır.

- Yan kaldırma kolları içi dolu en az 15mm kalınlığında galvaniz malzemeden imal edilecektir.

- Yan kaldırma kolların monte edildiği sac 2 mm kalınlığında olmalı ve galvaniz ile kaplanmalıdır. Sacın köşeleri radüs kesim olup, kesici özelliği olmamalıdır.

- Yan kaldırma kollarının yerden yüksekliği belediyemizin çöp toplama aracına uygun olmalıdır.

- Yan kaldırma sacları en az 10 yerden konteynere bağlı olacaktır.

- Konteyner kapağı üzerinde, yanıcı ve alev alıcı atıkların atılmasının yasak olduğunu gösteren piktogram (No Flammable Waste symbol) yer alacak olup, bu işaret konteyner kapağına entegre ve enjeksiyon kalıbından çıkma (kabartma/gömme) şekilde üretilecektir.

- Konteynerlerin ön yüzünde idarenin belirleyeceği yazı ve logo olacaktır.

- Nakliye Yükleniciye ait olacak, idarenin belirleyeceği depoya/adrese teslim edilecektir.